## Slide 1: 关于CdZnTe晶体重离子辐照效应的研究
2023.05.13
第三届半导体辐射探测器研讨会
辐射探测材料与器件工业和信息化部重点实验室
梁璐，徐凌燕*，王奥秋，王英明，秦镇涛，介万奇
安徽·合肥
Notes: 各位专家同学大家上午好，我是西北工业大学材料学院的梁璐，今天我给大家带来关于CZT晶体重离子辐照效应的研究

## Slide 2
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论
Notes: 我将从一下三个方面介绍我的报告内容。研究背景及意义，研究。。。。。。

## Slide 3
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论
Notes: 首先是研究背景及意义

## Slide 4
研究背景及意义
4
半导体探测器材料的发展
优点：能量分辨率好
探测效率高
结构紧凑
较快的响应时间
室温下工作
缺点：制备工艺复杂、成本高
CdZnTe
HPGe
优点：探测效率高、能量
分辨率高
缺点：需要液氮制冷
优点：能量分辨率高
缺点：高能射线阻挡能力弱
Si(Li)
平均原子序数大
电阻率高
禁带宽度适中
载流子迁移率-寿命积高
Notes: 我们都知道呢半导体探测器材料的发展由Si高纯锗到化合物半导体，其中CZT晶体由于其优异的光电性能而成为典型化合物辐射探测材料之一，主要表现为，平均原子序数较大，禁带宽度适中，电阻率高，电子的迁移率以及迁移率寿命积高，对X射线，gamma射线及α粒子有着优异的能量分辨力，对阿尔法粒子的能量分辨在真空下可达到0.8%

## Slide 5
研究背景及意义
航天器空间环境手册 [M]. 北京: 国防工业出版杜
空间辐射环境：
地球辐射带、
太阳宇宙射线、
银河宇宙射线等
X射线，γ射线、
质子、电子、重离子等
化学键断裂
晶格结构破坏
体缺陷的改变
重离子辐照损伤的多层表现：
重离子与物质相互作用时：
能量沉积 高
引入的缺陷浓度 高
辐射效应：
电离总剂量效应、位移效应、 单粒子效应
太空辐射环境
5
研究位移损伤对探测系统的结构设计、辐射加固和损伤恢复具有重要意义
Notes: 辐射探测器一个很重要的应用是对空间环境中的射线和粒子进行分辨和甄别。对空间中能量介于几十ｋｅＶ到几ＭｅＶ的重离子离子进行成分、 能谱、 通量和角分布等信息的测量是十分重要的，这种中高能离子探测技术是目前我国亟需填补的技术空白，CZT探测器在对重离子探测时很重要的问题是会产生辐照效应包括电离总剂量效应、位移效应、单粒子效应等，其中位移效应会在材料中引入永久性损伤缺陷，损伤缺陷对材料的电学性能的影响一直是人们主要关心的问题。

## Slide 6
研究背景及意义
位移损伤
光电性能恶化
联系
？
Notes: 重离子在材料中的能量损失分为电离能损和核能损，其中核能损是造成材料中位移损伤的直接原因，根据研究报道，重离子会在晶体中产生严重的晶格畸变，载流子迁移率寿命积降低，能谱分辨率下降等，那么位移损伤与宏观电学性能之间到底有着什么样的联系？以及CZT材料的抗辐照性能，为了探究这些问题我们展开了进一步研究

## Slide 7
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论

## Slide 8
研究内容——
径迹分布
粒子能量(MeV) | 射程 (μm) | 横向离散 (μm)
10 | 4.08 | 0.74
20 | 6.12 | 0.81
种类 | 能量 | 注量(n/cm3)
Cl | 10MeV | 1010
 |  | 1011
 | 20MeV | 1011
 |  | 5×1011
 |  | 2.5×1012
 |  | 1013
 |  | 1.4×1013
10MeV
20MeV
10MeV
20MeV
10MeV
20MeV
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟计算
Notes: 我们设置了两组实验来分析重离子能量和总剂量对CZT晶体的损伤规律，那通过计算我们可以得到10MeV和20MeV的重离子在CZT晶体中沉积深度分别是4.08和6.12um，重离子在材料中的能损分布是非均匀的，会在径迹末端形成布拉格峰，并在该区域产生位移损伤

## Slide 9
Cd
Zn
Te
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
5
7
Vacancies×103/(μm-Ion)
Depth from surface (μm)
-1
研究内容——
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟计算
注入离子和损伤分布
3.8E-4
2
0
4
6
8
10
3.6E-4
2
0
4
6
8
10
Chlorine ion source
Te
Cd
Zn
Damage area
6.04μm
Frenkel defect
Notes: 那么经过模拟计算，重离子在CZT晶体中产生得初级损伤以Cd空位Te空位为主，以及少量Zn空位。10 MeV和20 MeV的单个氯离子在CZT晶体中产生的位移损伤总值分别为3.8E-4dpa和 3.6E-4dpa ，说明10MeV的氯离子在晶体中核能损占比更大，使原子产生位移的概率更高，随着剂量的累积，损伤值依次增大

## Slide 10
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论
Notes: 下一步是重离子对CZT晶体光电性能的影响

## Slide 11
Before irradiation
1.6
1.7
1.8
PL Intensity/a.u.
Energy(eV)
D0,X
DAP
Dcomplex
DAP-LO
1.5
1×1011 n/cm2
1×1010 n/cm2
1×109 n/cm2
1.4
研究内容——
光致发光谱的变化
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
PL Intensity/a.u.
Energy/eV
1.4×1013 n/cm2
1×1013 n/cm2
5×1011 n/cm2
Before irradiation
1×1011 n/cm2
1.6
1.8
2.5×1012 n/cm2
1.4
10MeV
20MeV
10MeV
20MeV
Notes: 我们通过光致发光谱来研究晶体的缺陷，辐照后CZT晶体的PL谱以缺陷峰Dcomplex为主导，同时DAP峰和（D0，X）峰在氯离子辐照后都略微向低能端移动，晶格发生强烈畸变，我们用FWHM(D0,X)、IDcomplex /I(D0,X)和IDAP /I(D0,X)的值来衡量晶体的质量，这些值越小晶体质量越高，通过计算随剂量的累积这三个值明显增大，缺陷密度增大，当剂量增至1.4×1013n/cm2， （D0，X）和（DAP）峰彻底消失，此时晶格结构被严重破坏。

## Slide 12
研究内容——
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
霍尔效应测试和CZT晶体损伤示意图
Ions energy | Ions fluence(n/cm2) | Conduction Type |  | Ns(cm-3) | 
 |  | Virgin | Irradiated | Virgin | Irradiated
10MeV | 1×1010 | n | n | 2.23×106 | 1.1×109
 | 1×1011 | n | n | 3.31×106 | 2.29×109
20MeV | 1×1011 | n | n | 1.36×106 | 1.9×109
 | 5×1011 | n | n | 2.45×106 | 9×109
 | 2.5×1012 | n | n | 3.67×106 | 5.3×1010
 | 1×1013 | n | n | 2.57×106 | 1.2×1012
 | 1.4×1013 | n | n | 4.12×106 | 1.5×1013
导电类型仍为n型
相同离子能量下，随辐照剂量的累积载流子浓度依次增大
氯离子在晶体中引入以施主缺陷为主的损伤区，损伤层与基体形成n+/n同质结
Ec
Ef
Ev
Effective
Barrier
height
n+
n
Ebuilt-in
Notes: 进一步地，通过对晶体进行霍尔效应测试发现，辐照前后晶体地导电类型不变，载流子浓度增大，氯离子在晶体中引入了高浓度施主型缺陷，我们分析损伤在CZT晶体中产生的变化，在材料中的平衡能态下，为保持费米能级一致，损伤区能带发生弯曲，即在晶体中产生一个n+/n同质结，那么会在同质结界面处会产生一个内建电场

## Slide 13
研究内容——
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
IV特性
+
-
辐照面加负压，漏电流指数增加
3
2
1
7
0
-1
4
5
6
0
1.4×1013 n/cm2
1×1013 n/cm2
2.5×1012 n/cm2
5×1011 n/cm2
1×1011 n/cm2
Voltage/V
-20
0
Current(nA）
After irradiation
Current (×104nA)
Voltage (V)
100
50
100
50
-100
-80
-60
-40
1
-1
-7
-3
-5
Before irradiation
Current/nA
0
5
10
-5
-10
1
0.5
-1
-0.5
0
Voltage (V)
After irradiation
In (J)
-36
-30
-24
-36
-30
-24
-36
-30
-24
-36
-30
-24
-35
-30
-25
0
4
2
6
10
8
1.4×1013 n/cm2
1×1013 n/cm2
2.5×1012 n/cm2
5×1011 n/cm2
1×1011 n/cm2
Fitting
Fitting
Fitting
Fitting
Fitting
=0.845
=0.872
=0.902
=0.917
=0.946
10
14
18
26
22
30
34
-20
-18
-16
-14
2.5×1012 n/cm2
Fitting
1×1013 n/cm2
Fitting
1.4×1013 n/cm2
Fitting
-20
-18
-16
In (J/E)
-16
-18
Ions energy(MeV) | Ions fluence(n/cm2) | Barrier height(eV) | Resistivity(Ω·cm)
10 | 1×1010 | 0.955 | 2.17×1010
 | 1×1011 | 0.933 | 1.29×1010
20 | 1×1011 | 0.946 | 1.17×1010
 | 5×1011 | 0.917 | 1.38×1010
 | 2.5×1012 | 0.902 | 9.52×109
 | 1×1013 | 0.872 | 6.46×109
 | 1.4×1013 | 0.845 | 4.40×109
势垒高度
Before irradiation
肖特基发射
Poole–Frenkel效应
Notes: 那么进一步地，我们为了了解这个同质结对CZT晶体电学性能地影响，我们测试了晶体地IV曲线，首先呢是计算了晶体地电阻率，从图中可以看到辐照后体电阻率略微下降，这与晶体中的净载流子浓度的增大有关，体电阻率下降不明显是由于损伤层中深能级缺陷对非平衡载流子的俘获作用，从图中可以看出，辐照后晶体的IV曲线呈非对称的结型，这是由于辐照引入的损伤层n+基体之间形成的同质结，同质结处产生的弯曲的能带导致了电流的指数增加；
为了了解同质结界面处的电流传输机制，我们进行了线性拟合，结果表明呢，在同质结的界面处电子发生肖特基发射，使用肖特基发射模型计算得到同质结界面处的势垒高度随着缺陷浓度的增大而不断增大，界面处的肖特基发射即在界面处产生镜像力和隧穿效应，使得电流呈指数增大，当晶体施加电压之后，同质结界面处的内建电场被减弱，这时界面处的扩散电流大于漂移电流，随着电压的增大，势垒高度被进一步降低，电流呈指数增大，同时呢我们发现，20MeV氯离子辐照剂量＞2.5×1012n/cm2，此时损伤值DPA为1×10-5，在高电压下~40V时，IV曲线符合PF效应，说明晶体内的深能级缺陷浓度很大

## Slide 14
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论

## Slide 15
研究内容——
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
TOF脉冲响应和载流子的去俘获
损伤区深陷阱浓度的增大从而增加了非平衡载流子的俘获
对上升时间慢速部分进行拟合，得到相同离子能量下，载流子去俘获时间随氯离子剂量的累积逐渐增大
Ions energy(MeV) | Ions fluence(n/cm2) | Detrapping time(μs)
10 | 1×1010 | 2.78
 | 1×1011 | 3.91
20 | 1×1011 | 2.89
 | 5×1011 | 4.16
 | 2.5×1012 | 5.44
 | 1×1013 | 6.78
 | 1.5×1013 | 6.92
Qs
Notes: 氯离子辐照后，脉冲幅度明显降低，说明损伤区深陷阱浓度的增大从而增加了非平衡载流子的俘获，对上升时间慢速部分进行拟合，得到相同离子能量下，载流子去俘获时间随氯离子剂量的累积逐渐增大，进一步证明了辐照后晶体中存在大量深能级缺陷

## Slide 16
研究内容——
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
载流子迁移率
Time (μs)
Counts
0
1
2
3
100V
70V
50V
40V
30V
20V
10V
544 cm2V-1s-1
528 cm2V-1s-1
428 cm2V-1s-1
394 cm2V-1s-1
267 cm2V-1s-1
(b)
Amplitude
90% Amp
10% Amp
Rise Time
Baseline
Alpha
241Am
@10V
0
500
1500
2000
Pulse Height (a.u.)
2500
Time (ns)
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
+
-
+
+
+
-
+
Cathode
Anode
preamplifier
Amplifier
MCA
Au 50nm
Damaged area
α-particles
CdZnTe
Au 50nm
658 cm2V-1s-1
513 cm2V-1s-1
After irradiation
Notes: 我们通过α粒子响应测量了辐照前后CZT晶体中的电子迁移率，结果表明呢在重离子辐照后电子迁移率明显降低，主要是由于辐照引入的缺陷电离后，形成电荷中心，对载流子有强烈的散射作用，同时，损伤层的引入导致晶体中不均匀的电场分布，导致载流子的迁移率随着缺陷浓度的增大而减小

## Slide 17
研究内容——
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
Gamma能谱
ER=15.3%
ER=21.5%
ER=23.8%
ER=25.3%
ER=26.8%
ER=16.4%
ER=14.2%
~7%
Notes: 接着进行了gamma谱的测量，γ能谱的恶化主要表现在：全能峰道址向低能端移动和谱峰宽化
分辨率由辐照前的7%左右下降至14.2%~26.8%
道址向低能端移动主要是因为深能级缺陷增加了载流子的俘获，降低了载流子的收集效率
高浓度缺陷造成器件漏电流增大严重影响探测器的能量分辨
氯离子剂量增加至1.4×1013 n/cm2，CZT探测器对γ射线的探测仍可以得到比较明显的谱峰。

## Slide 18
报告提纲
01
研究背景及意义
重离子对CdZnTe晶体光电性能的影响
03
研究内容
重离子对CdZnTe晶体载流子输运和探测性能的影响
重离子与CdZnTe晶体相互作用的模拟
04
主要结论

## Slide 19
主要结论
重离子在CZT晶体中引入n+损伤层与基体形成了n+/n同质，加压后该同质结的界面处产生了镜像力和隧穿效应，形成了不对称的IV曲线
当辐照剂量＜20MeV 2.5×1012n/cm2 ，n+/n同质结界面处的电流符合肖特基发射模型，势垒高度随剂量累积而增大，当辐照剂量＞20MeV 2.5×1012n/cm2，当电压＞40V时，IV曲线符合PF效应，证明损伤层中存在大量深能级缺陷
20MeV 1.4×1013n/cm2氯离子辐照后探测器对γ射线的探测仍可以得到比较明显
得到谱峰
总剂量一致时，较低能量的重离子产生的损伤更严重
Notes: DPA为1×10-5，DPA1.7×10-4

## Slide 20
请各位专家批评指正！