## Slide 1: 新型三维球形电极探测器的设计与电学特性研究
报告人：谭泽文
单 位：鲁东大学
2023年5月13日
第三届半导体辐射探测器研讨会

## Slide 2
目 录
研究背景
结构设计
电学特性
01
02
03
04
总结展望

## Slide 3
一、课题介绍
硅探测器具有位置、能量分辨率高，响应时间快等优点，广泛应用于高能物理、深空探测、军事、医学、工业、航空航天等领域。
X射线成像技术 工业无损检测 嫦娥计划
ATLAS实验 脉冲星导航 红外制导系统

## Slide 4
研究背景—传统的螺旋型硅漂移室探测器
一、课题介绍
三维柱状探测器
传统三维沟槽电极硅探测器
理想球形与半球形电极探测器

## Slide 5
二、结构设计
由内至外，每个刻蚀柱的中心横坐标和纵坐标分别为：x1=10μm，y1=0.50125μm；x2=20μm，y2=2.02μm；x3=30μm，y3=4.606μm；x4=40μm，y4=8.34845μm；x5=50μm，y5=13.3974μm；x6=60μm，y6=20μm；x7=70μm，y7=28.5857μm；x8=80μm，y8=40μm；x9=90μm，y9=56.411μm；x10=100μm，y10=90μm。

## Slide 6
研究内容—物理模型
二、结构设计

## Slide 7
三、电学特性
电场分布图
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V

## Slide 8
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V
三、电学特性
电场分布图

## Slide 9
三、电学特性
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V
电势分布图

## Slide 10
三、电学特性
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V
电势分布图

## Slide 11
三、电学特性
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V
电子浓度分布图

## Slide 12
三、电学特性
在新型三维球形电极探测器中，N型硅基体掺杂为1×1012/cm3parus，Neff= 1 × 1012/cm3，d为硅体厚度，d 为 100μm，通过求解耗尽电压方程，我们可以得到Vf100≈ -2.5 V，所以新型三维球形电极探测器的耗尽电压应在-2.5 V附近。
=8.85×10-12F/m
Ԑ0=11.9

## Slide 13
三、电学特性
-1V
-2V
-3V
-4V
-5V
-6V
电子浓度分布图

## Slide 14
三、电学特性
新型三维球形电极探测器电容曲线
传统三维沟槽探测器电容曲线
影响噪音的主要因素之一是探测器的电容。电容越小，噪声就会更小，探测器的灵敏度就更高。

## Slide 15
三、电学特性
有无辐照条件下的电容曲线对比

## Slide 16
三、电学特性
新型三维球形电极探测器漏电流曲线
传统三维沟槽探测器漏电流曲线
漏电流与有效平行噪声是正比关系，漏电流越小，有效噪声就越小，探测器的灵敏度和分辨率就会更高。

## Slide 17
三、电学特性
不同辐照强度下的漏电流变化曲线

## Slide 18
三、电学特性
比重场分布

## Slide 19
三、电学特性
MIP入射示意图
电极间距为100 μm和电极间距为200 μm的新型三维球形电极探测器在不同辐照强度下的瞬时感应曲线

## Slide 20
四、总结与展望
工作总结：
1、探测器为球形设计，阳极到阴极间距离相同，使探测器内电场、电势分布非常均匀，有利于增强新型探测器单元的电荷收集。
2、上表面重掺杂环的设计使探测器单元内表面电场分布更加均匀，探测器更容易耗尽，且耗尽区内能够形成明显的载流子漂移轨道。
3、全耗尽电压小，能耗较低，在无辐照情况下其全耗尽电压为-2.8V。
4、漏电流和电容均小于同尺寸传统三维探测器，信噪比更低。
5、单元之间，最外层的重掺杂环起到了良好的隔离作用，相干性弱，确保了更好的电荷收集。
6、探测器响应速度快，可通过减小电极间距，增强其抗辐射性能。

## Slide 21
四、总结与展望
工作展望：
对于新型三维球形电极探测器，在接下来的工作中我们可以考虑通过减小电极间距、改变基体掺杂类型来研究它的抗辐射性能。其次，球形电极探测器结构作为单元来看性能是突出的，但是实际要做成阵列的话可能会出现较大的死区。我们可以通过在排列空隙的几何中心处设计增加收集电极来减少死区，还可以设计六边形结构，实现排列无死区。

## Slide 22
感谢各位老师同学的倾听！